МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Химический факультет

УТВЕРЖДАЮ:

| Декан |  | Князев А.В. |
| --- | --- | --- |

| « | « | » |  |  | 201_ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рабочая программа дисциплины

Материаловедение. Технология конструкционных материалов

Уровень высшего образования

бакалавриат

Направление подготовки / специальность

04.03.01 - Химия

Направленность образовательной программы

Химия и материаловедение

Квалификация (степень)

бакалавр

Форма обучения

очная

Нижний Новгород

2017 год

- Место и цели дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» относится к вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 04.03.01 «Химия» (Б1.В.ДВ.05.02), является дисциплиной по выбору для освоения. Преподается студентам очной формы обучения на четвертом году обучения в 7 семестре.

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин "Неорганическая химия", "Органическая химия", "Химия высокомолекулярных соединений", "Строение вещества", "Квантовая химия", "Кристаллохимия", "Аналитическая химия", "Физическая химия" и др.

Целями освоения дисциплины «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» являются:

- системное освоение знаний о веществе, его составе, строении, реакционной способности, а также области использование этих веществ в хозяйственной деятельности на современном уровне развития науки, экспериментальной техники и достижений промышленного производства.

3адачи дисциплины:

- изучение методов получения и условий применения различных материалов;

- изучение внутреннего строения и свойств материалов и закономерностей их изменения под воздействием внешних факторов;

- формирование теоретических представлений о возможностях и методах получения материалов с заранее заданными свойствами.

- Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников)

| Формируемые компетенции (код компетенции, уровень освоения – при наличии в карте компетенции) | Планируемые результаты обучения по дисциплине «Материаловедение. Технология конструкционных материалов», характеризующие этапы формирования компетенций |
| --- | --- |
| ОПК-1 Способность использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач | З1: Знать основные понятия материаловедения; классификацию материалов по различным параметрам; особенности строения материалов различной природы; об особенностях строения и свойств поверхностных слоев вещества; особенности строения и свойств материалов в нанодисперсном состоянии; виды свойств материалов; свойства и области применения конкретных групп материалов; общие принципы выбора и создания материала при решении практических задач; основные методы исследования материалов. У1: Уметь классифицировать материалы по основным параметрам; прогнозировать физические и химические свойства материалов в зависимости от их строения и агрегатного состояния; выбирать метод исследования для описаний свойств конкретных материалов. В1: Владеть навыками классификации материалов по различным параметрам, включающим этапы переработки, назначение, условия применения, по структурным признакам, макроструктуре (агрегатному состоянию), количеству фаз и микроструктуре; прогнозирования физических и химических свойств материалов; выбора необходимого материала для решения практических задач; выбора метода исследования для конкретных материалов. |
| ОПК-6 (пороговый уровень) Знание норм техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных и технологических условиях | 31: Знать нормы техники безопасности по работе с легковоспламеняющимися, взрывоопасными, токсическими веществами. У1: Уметь выполнять основные химические операции с соблюдением необходимых мер безопасности, в том числе с токсичными и пожароопасными веществами В1: Владеть навыками работы в лабораторных условиях с легковоспламеняющимися веществами, концентрированными кислотами и щелочами. |
| ПК-1 (пороговый уровень) Способность выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам | З1: Знать основные параметры элементарных ячеек; основные операции и элементы симметрии; операции и элементы симметрии; символики Шенфлиса и Германа-Могена; основные отличия стеклообразного и кристаллического состояний. У1: Уметь применять теоремы о сочетании операций симметрии; классифицировать вещества по сингониям. В1: Владеть методами определения точечных групп симметрии кристаллов; навыками направленного поиска материалов с заданным набором свойств. |
| ПК-2 (пороговый уровень) Владение базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований | З1: Знать основные компьютерные программы для изучения структурных свойств материалов; базовые принципы и методологию работы в них. У1: Уметь работать в основных структурных справочниках и базах данных. В1: Владеть навыками идентификации соединений по дифрактограмме графическим методом и с помощью специализированных компьютерных программ. |
| ПК-7 (пороговый уровень) Владение методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических свойств | З1:Знать основные физико-химические свойства материалов и классификацию соединений по классам опасности. У1: Уметь предсказывать критические параметры материалов соединений исходя из основных свойств, присущих данному классу соединений. В1: Владеть навыками идентификации класса вещества по основной информации о его физико-химических свойствах; контроля над воздействием и персональной защиты от вредного воздействия опасных соединений. |

- Структура и содержание дисциплины (модуля)

Объем дисциплины «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» на очной форме обучения составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов, из которых: 
66 часов – контактная работа обучающегося с преподавателем (32 часа – занятия лекционного типа, 32 часа – занятия семинарского типа, 2 часа – контроль самостоятельной работы); 36 часов – мероприятия промежуточной аттестации; 78 часов составляет самостоятельная работа обучающегося на очной форме обучения.

| Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля), форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) | Всего (часы) | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из них | Всего | Самостоятельная работа обучающегося, часы |
|  |  | Занятия лекционного типа | Занятия семинарского типа |  |  |
| Раздел 1. Введение. Строение кристаллических материалов. Строение аморфных тел и порошков. Дефекты в твердых телах. Особенности строения и свойств поверхностных слоев вещества Особенности строения и свойств материалов в нанодисперсном состоянии. | 71 | 16 | 16 | 32 | 39 |
| Раздел 2. Обобщенные представления о всех видах свойств материалов. Свойства и области применения конкретных групп материалов. Общие принципы выбора и создания материала при решении практических задач. Методы исследования материалов | 71 | 16 | 16 | 32 | 39 |
| Контроль самостоятельной работы | 2 |  | 2 | 2 |  |
| Промежуточная аттестация – Экзамен (7 семестр) | 36 |  |  |  |  |
| Итого | 180 | 32 | 34 | 66 | 78 |

Промежуточный контроль осуществляется при проведении комплексного экзамена (предполагает выполнение практических заданий).

  - Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Введение

Предмет и основные понятия материаловедения. История развития и современные проблемы материаловедения. Классификация материалов по этапу переработки. Классификация материалов по их назначению. Классификация материалов по наиболее важным для определенных условий свойствам или их совокупности. Классификация материалов по условиям применения материала. Классификация по структурным признакам. Классификация по макроструктуре (агрегатному состоянию). Классификация твердых материалов по количеству фаз и масштабу неоднородностей структуры. Классификация твердых материалов по микроструктуре. Классификация материалов по атомно-молекулярной структуре.

Строение кристаллических материалов

Кристаллическая структура. Кристаллическая решетка (узлы, трансляции). Элементарная ячейка кристаллической структуры и решетки: определение, параметры, правила выбора, число формульных единиц, координаты атомов. Внешняя симметрия кристаллов: стереографическая проекция, операции и элементы симметрии (центр инверсии, плоскость зеркального отражения, поворотные оси, инверсионно-поворотные и зеркально-поворотные оси), теоремы о сочетании операций симметрии, точечные группы симметрии кристаллов (определение, генераторы групп, классификация по сингониям, символики Шенфлиса и Германа-Могена, примеры). Внутренняя симметрия кристаллов: типы центровки элементарных ячеек, классификация элементарных ячеек по сингониям, ячейки Бравэ, теоремы о сочетании трансляций с другими операциями симметрии (плоскости скользящего отражения (a, b, c; n; d), винтовые оси), пространственные группы симметрии кристаллов (определение, символы Шенфлиса и Германа-Могена, примеры), правильная система точек, полное описание структуры кристалла. Структурные справочники, базы данных и программное обеспечение. Основы кристаллохимии: принцип плотнейших упаковок, энергия кристаллической решетки, полиморфизм, изоморфизм, морфотропия.

Строение аморфных тел и порошков

Структурные и физико-химические аспекты стеклообразного состояния веществ. Методы получения и обработки стекол.

Дефекты в твердых телах

Точечные дефекты (вакансии, междоузельные частицы, примесные дефекты, дефекты электронной структуры). Линейные дефекты (краевая дислокация, винтовая дислокация). Поверхностные дефекты (двойники, границы зёрен). Объёмные дефекты.

Особенности строения и свойств поверхностных слоев вещества

Методы получения пленочных покрытий. Геометрические и энергетические аспекты нескомпенсированности химических связей на поверхности вещества. Понятие об эпитаксии.

Особенности строения и свойств материалов в нанодисперсном состоянии

Методы получения и разновидности наноматериалов. Влияние размерных эффектов на физические и физико-химические свойства веществ.

Раздел 2. Обобщенные представления о всех видах свойств материалов

Общее описание свойств материалов. Термодинамические свойства. Термические свойства. Коррозионная стойкость. Оптические свойства. Механические свойства. Триботехнические характеристики. Триботехнические параметры. Электрические свойства. Магнитные свойства. Комбинированные свойства (термоэлектрические эффекты, гальваномагнитные и термомагнитные эффекты, пьезоэлектрические свойства, пироэлектрический эффект, электрокалорический эффект. сегнетоэлектрические свойства, электрооптический эффект, пьезооптический эффект). Технологические свойства.

Свойства и области применения конкретных групп материалов

Металлы и сплавы. Керамика. Полимеры. Стёкла. Композиционные материалы.

Общие принципы выбора и создания материала при решении практических задач

Методология решения материаловедческих задач. Методы направленного поиска материалов с заданным набором свойств.

Методы исследования материалов

Дифракционные методы. Микроскопические методы. Методы изучения термических и термодинамических свойств материалов. Методы изучения электрических и магнитных свойств материалов. Методы механических испытаний материалов.

- Образовательные технологии

В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы студентов. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекционных и семинарских занятий.

Рекомендуемые образовательные технологии: технология интегративного, проблемного, инновационного, личностно-ориентированного, дифференцированного, индивидуального, развивающего обучения и гуманистического образования.

Не менее 80% лекций будет читаться с использованием мультимедийных средств обучения. Лекции составляют не более 50% от всех часов аудиторных занятий.

- Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студентов включает работу в читальном зале библиотеки и в домашних условиях, с доступом к ресурсам Интернет для подготовки к практическим  занятиям.

К формам текущего контроля успеваемости  дисциплины относится следующее:

- Устный опрос

- Контрольная работа по строению атома и структуре кристаллических соединений

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проходит в форме экзамена.

- Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине, включающий:

  - Перечень компетенций выпускников образовательной программы с указанием результатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих этапы их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, в которых участвует дисциплина «Материаловедение. Технология конструкционных материалов», приведены в таблице.

ОПК-1 - Способен использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач.

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 «Химия».

Уровни освоения компетенций: пороговый.

ОПК-6 – Знает нормы техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных и технологических условиях.

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 «Химия».

Уровни освоения компетенций: пороговый.

ПК-1 – Способен выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам.

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 «Химия».

Уровни освоения компетенций: пороговый.

ПК-2 – Владеет базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований.

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 «Химия».

Уровни освоения компетенций: пороговый.

ПК-7 – Владеет  методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических свойств.

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 «Химия».

Уровни освоения компетенций: пороговый.

При изучении дисциплины «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» студенты получают следующие знания, умения и владения в рамках освоения компетенций ОПК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7:

З1 (ОПК-1) Знать основные понятия материаловедения; классификацию материалов по различным параметрам; особенности строения материалов различной природы; об особенностях строения и свойств поверхностных слоев вещества; особенности строения и свойств материалов в нанодисперсном состоянии; виды свойств материалов; свойства и области применения конкретных групп материалов; общие принципы выбора и создания материала при решении практических задач; основные методы исследования материалов.

31 (ОПК-6): Знать  нормы техники безопасности по работе с легковоспламеняющимися, взрывоопасными, токсическими веществами.

З1 (ПК-1): Знать основные параметры элементарных ячеек; основные операции и элементы симметрии; операции и элементы симметрии; символики Шенфлиса и Германа-Могена; основные отличия стеклообразного и кристаллического состояний.

З1 (ПК-2): Знать основные компьютерные программы для изучения структурных свойств материалов; базовые принципы и методологию работы в них.

З1 (ПК-7): Знать основные физико-химические свойства материалов и классификацию соединений по классам опасности.

В1 (ОПК-1): Владеть навыками классификации материалов по различным параметрам, включающим этапы переработки, назначение, условия применения, по структурным признакам, макроструктуре (агрегатному состоянию), количеству фаз и микроструктуре; прогнозирования физических и химических свойств материалов; выбора необходимого материала для решения практических задач; выбора метода исследования для конкретных материалов.

В1 (ОПК-6): Владеть навыками работы в лабораторных условиях с легковоспламеняющимися веществами, концентрированными кислотами и щелочами.

В1 (ПК-1): Владеть методами определения точечных групп симметрии кристаллов; навыками направленного поиска материалов с заданным набором свойств.

В1 (ПК-2): Владеть навыками идентификации соединений по дифрактограмме графическим методом и с помощью специализированных компьютерных программ.

В1 (ПК-7): Владеть навыками идентификации класса вещества по основной  информации о его физико-химических свойствах; контроля над воздействием и персональной защиты от вредного воздействия опасных соединений.

У1 (ОПК-1): Уметь  классифицировать материалы по основным параметрам; прогнозировать физические и химические свойства материалов в зависимости от их строения и агрегатного состояния; выбирать метод исследования для описаний свойств конкретных материалов.

У1 (ОПК-6): Уметь выполнять основные химические операции с соблюдением необходимых мер безопасности, в том числе с токсичными и пожароопасными веществами.

У1 (ПК-1):Уметь применять теоремы о сочетании операций симметрии; классифицировать вещества по сингониям.

У1 (ПК-2):Уметь работать в основных структурных справочниках и базах данных.

У1 (ПК-7):Уметь предсказывать критические параметры материалов соединений исходя из основных свойств, присущих данному классу соединений.

6.2. Описание шкал оценивания

Промежуточный контроль качества усвоения студентами содержания дисциплины проводится в виде комплексного экзамена, на котором  определяется:

- уровень усвоения студентами основного учебного материала по дисциплине;

- уровень понимания студентами изученного материала;

- способности студентов использовать полученные знания для решения конкретных задач.

Экзамен проводится в письменной форме в виде заданий теоретического курса. Студент должен дать полный и развернутый ответ.

Для проведения промежуточного контроля сформированности компетенции используется: письменный ответ по билету на экзамене.

| Оценка | Уровень подготовки |
| --- | --- |
| Превосходно | Высокий уровень подготовки, безупречное владение теоретическим материалом, студент демонстрирует творческий поход к решению нестандартных ситуаций. Студент дал полный и развернутый ответ на все теоретические вопросы билета, правильно выполнил практическое задание и дал по нему исчерпывающие объяснения, подтверждая тем самым владение теоретическим материалом. Студент имеет высокую оценку за контрольную работу. |
| Отлично | Высокий уровень подготовки с незначительными ошибками. Студент дал полный и развернутый ответ на все теоретические вопросы билета, правильно выполнил практическое задание и дал по нему объяснения, подтверждая тем самым владение теоретическим материалом. Студент имеет высокую оценку за контрольную работу. |
| Очень хорошо | Хорошая подготовка. Студент дал полный ответ на все теоретические вопросы билета, но допустил небольшие неточности в определениях понятий, процессов и т.п. Практическое задание выполнено верно, по нему даны полные объяснения. Студент имеет высокую оценку за контрольную работу. |
| Хорошо | В целом хорошая подготовка с заметными ошибками или недочетами. Студент дал ответ на все теоретические вопросы билета, но допустил неточности в определениях понятий, процессов и т.п. Практическое задание выполнено верно, но объяснения по нему даны неполные. Студент имеет среднюю оценку за контрольную работу. |
| Удовлетворительно | Минимально достаточный уровень подготовки. Студент показал минимальный уровень теоретических знаний, сделал существенные ошибки при ответе на экзаменационный вопрос, но при ответах на наводящие вопросы, смог правильно сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ. Практическое задание выполнено верно, но объяснения по нему не даны. Студент имеет низкую оценку за контрольную работу. |
| Неудовлетворительно | Подготовка недостаточная и требует дополнительного изучения материала. Студент дал ошибочные ответы, как на теоретические вопросы билета, так и на наводящие и дополнительные вопросы экзаменатора. Препарат идентифицирован неверно, объяснения по нему не даны. Студент посещал лабораторные занятия, но имеет очень низкие средний балл за текущую успеваемость и оценки за контрольные работы. |
| Плохо | Студент отказался отвечать на экзаменационный билет. |

6.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине, характеризующих этапы формирования компетенций

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии:

- письменные ответы на вопросы контрольной работы;

- устные ответы на вопросы при фронтальном опросе на семинарских занятиях;

- письменный ответ на экзамене (6 семестр).

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие процедуры и технологии:

- практические контрольные задания (ПКЗ), включающие выполнение одной или нескольких задач.

  - Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций.

Примерный перечень вопросов (устный опрос) для оценки сформированности  знаний  компетенции ОПК-1, ОПК-6:

ОПК-1:

- Назовите основные понятия материаловедения.

- Классифицируйте ряд соединений (дерево, металл, сплав, керамика, камень, нанотрубки) по макро- и микроструктуре.

- Назовите способы регистрации рентгеновского излучения.

- Назовите параметры элементарной ячейки.

- Классифицируйте элементарные ячейки по сингониям.

ОПК-6

- Назовите принцип плотнейшей упаковки.

- Назовите основные дефекты в твёрдых телах.

- Назовите основные виды получения наноматериалов.

- Объясните основной принцип и напишите уравнение коррозии.

- Объясните различия между парамагнетиками и ферромагнетиками.

- Разделите конструкционные металлы и сплавы по хладостойкости на 5 групп.

Примерный перечень заданий для оценки сформированности знаний и умений компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-7:

- Найдите в базе данных Crystallography Open Database с помощью встроенной функции поиска структуру минерала галита и назовите ключевые параметры элементарной ячейки (ПК-1)

- С помощью программ PhasanX и CrystalMaker идентифицируйте неизвестное соединение по имеющейся дифрактограмме (ПК-1)

- При сжигании уксусной кислоты в кислороде выделилось 235.9кДж теплоты и осталось 10.0 л непрореагировавшего кислорода (измерено при давлении 104.1 кПа и температуре 40°С). Рассчитайте массовые доли компонентов в исходной смеси, если известно, что энтальпии образования углекислого газа, паров воды и уксусной кислоты составляют -393.5 кДж/моль, -241.8 кДж/моль и -484.2 кДж/моль соответственно (ПК-2)

- Атом некоторого изотопа претерпевает последовательно α, α, α, β-, β- - распады. Напишите реакции радиоактивных превращений этого изотопа и продуктов его распада, определите, к какому радиоактивному семейству они принадлежат (ПК-7)

Перечень примерных вопросов для экзамена:

1.	Чем отличаются исходное сырье, полуфабрикат, готовый продукт, отходы производства?

2.	Назовите основные типы материалов в зависимости от областей их применения.

3.	В чем различие кристаллических и аморфных материалов?

4.	В чем заключаются структурные причины перехода вещества в стеклообразное состояние?

5.	Каково влияние атомной и молекулярной структуры материалов на их свойства?

6.	Охарактеризуйте основные виды дефектов в твердых телах.

7.	В чем отличие свойств материала в поверхностных слоях и в массе образца?

8.	Каково влияние размерного фактора на свойства наноматериалов?

9.	Изложите концепцию обобщенного описания свойств материалов.

10.	Охарактеризуйте основные параметры (величины) термодинамических свойств материалов.

11.	Охарактеризуйте основные параметры (величины) термических свойств материалов.

12.	Охарактеризуйте основные параметры (величины) механических и триботехнических свойств материалов.

13.	Чем определяется коррозионная стойкость материалов?

14.	Охарактеризуйте основные параметры (величины) оптических свойств материалов.

15.	Охарактеризуйте основные параметры (величины) магнитных и электрических свойств материалов.

16.	Охарактеризуйте основные параметры (величины) комбинированных свойств материа-лов.

17.	Охарактеризуйте основные методы исследования материалов.

  - Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.

- Положение «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ННГУ», утверждённое приказом ректора ННГУ от 13.02.2014 г. № 55-ОД.

- Положение о фонде оценочных средств, утверждённое приказом ректора ННГУ от 10.06.2015 г. № 247-ОД

- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  «Материаловедение. Технология конструкционных материалов»

Теоретическая подготовка к семинарским занятиям и промежуточной аттестации может осуществляться по следующим литературным источникам:

7.1. Основная литература:

- Кан Р.У. Становление материаловедения. Н.Новгород: изд-во ННГУ. 2011. 619 с.

- Пинчук Л.С., Струк В.А., Мышкин Н.К., Свириденок А.И. Материаловедение и конструкционные материалы. Минск: Высшая школа. 1989. 461 с.

- Сулейманов Е.В. Химическое материаловедение (Часть I). Нижний Новгород: ННГУ, 2006, 129 с.

- Сулейманов Е.В. Свойства материалов и методы их прогнозирования. Нижний Новгород: ННГУ, 2007, 116 с.

- Геллер Ю.А., Рахштадт А.Г. Материаловедение. М.: Металлургия. 1989. 456 с.

- Физическая энциклопедия. / Под. ред. А.М. Прохорова. В 5-и т. М.: Советская энциклопедия. 1988–1998.

- Химическая энциклопедия. / Под. ред. И.Л. Кнунянца. В 5-и т. М.: Советская энциклопедия. 1988–1998.

- Энциклопедия неорганических материалов. / Под. ред. И.М. Федорченко. В 2-х т. Киев: Главная редакция советской энциклопедии. 1977.

- Лидин Р.А., Молочко В.А., Андреева Л.Л. Химические свойства неорганических веществ. М.: Химия, 1996.

- Шаскольская М.П. Кристаллография. М.: Высшая школа. 1984. 376 с.

- Физические величины. Справочник. / Под ред. И.С. Григорьева и Е.З. Михайлова. М.: Энергоатомиздат. 1991. 1232 с.

- Термические константы веществ. / Под ред. В.П. Глушко. М.: Наука. Вып. I-Х. 1965-1981.

- Роусон Г. Неорганические стеклообразующие системы. М.: Мир. 1970.

7.2. Дополнительная литература:

- Сулейманов Е.В., Фаддеев М.А. Учебно-методическое пособие "Состав, строение и свойства атомных ядер". Н.Новгород: ННГУ. 2005. 39 с.

- Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Строение вещества. М.: Высшая школа. 1978. 304 с.

- Краснов К.С. Молекулы и химическая связь. М.: Высшая школа. 1984. 295с.

- Гиллеспи Р. Геометрия молекул. М.: Мир. 1975. 280 с.

- Чупрунов Е.В., Хохлов А.Ф., Фаддеев М.А. Кристаллография. М.: Физматлит. 2004. 500 с.

- Урусов В.С. Теоретическая кристаллохимия. М.: Издательство МГУ. 1987. 275 с.

7.3. Интернет-ресурсы:

http://www.cryst.ehu.es/

http://www.crystallography.net/cod/

https://www.fiz-karlsruhe.de/icsd_web.html

http://www.chem.msu.ru/cgi-bin/tkv.pl?show=welcome.html/welcome.html

http://webbook.nist.gov/chemistry/

http://www.crct.polymtl.ca/fact/index.php

https://www.fiz-karlsruhe.de/de/leistungen/kristallographie/icsd.html

- Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение лекционных и семинарских занятий: видеопроектор, ноутбук, переносной экран, проектор, доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и ОПОП ВО по направлению подготовки 04.03.01 – Химия, профиль «Химия и материаловедение».

Авторы:

д.х.н., профессор   ________________________ Сулейманов Е.В.

к.х.н. ________________________ Лелет М.И.

Рецензент:

доцент кафедры кристаллографии и экспериментальной физики ННГУ,

к.ф.-м.н.                        _______________________ Сомов Н.В.

Заведующий кафедрой химии твердого тела,

д.х.н., профессор                        _______________________ Сулейманов Е.В.

Программа одобрена на заседании методической комиссии  химического факультета

от ___________ года, протокол № ________.