МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Физический факультет

(факультет / институт / филиал)

УТВЕРЖДАЮ:

| И.о. декана |  | Малышев А.И. |
| --- | --- | --- |

| « | 7 | » |  | июня | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рабочая программа дисциплины

Рентгеновские методы исследования материалов

(наименование дисциплины (модуля))

Уровень высшего образования

бакалавриат

(бакалавриат / магистратура / специалитет)

Направление подготовки / специальность

03.03.02 – Физика

(указывается код и наименование направления подготовки / специальности)

Направленность образовательной программы

Физика спроектированных материалов: металлы, сплавы и керамики

(указывается профиль / магистерская программа / специализация)

Квалификация (степень)

бакалавр

(бакалавр / магистр / специалист)

Форма обучения

очная

(очная / очно-заочная / заочная)

Год набора

2018

(для обучающихся какого года набора разработана Рабочая программа)

Нижний Новгород - 2018

- Место и цели дисциплины (модуля) в структуре ОПОП

Дисциплина «Рентгеновские методы исследования материалов» относится к обязательным дисциплинам вариативной части основной образовательной программы по направлению 03.03.02 – Физика, бакалаврская программа «Физика спроектированных материалов: металлы, сплавы и керамики» и является обязательной для изучения в 7 семестре (4-й год обучения). Для усвоения данного курса необходимо изучить некоторые модули (дисциплины) в рамках образовательной программы бакалавра по направлению Физика: «Атомная физика», «Квантовая механика», «Электродинамика» и «Кристаллография».

Целями освоения дисциплины являются:

- Формирование фундаментальных знаний в области рентгеновских методов исследования материалов, а именно рентгеновского фазового анализа и малоугловой рентгенографии.

- Формирование навыков выбора и применения наиболее подходящего метода или комплекса методов для решения практических задач в области рентгеновского анализа природных и техногенных объектов.

- Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников)

| Формируемые компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций |
| --- | --- |
| ОПК-2 Способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ применимости моделей (этап освоения базовый) | З1 (ОПК-2) Знать модели упругого рассеяния электромагнитных волн рентгеновского диапазона и способы их реализации в рамках кинематической теории рассеяния на поликристалле, а также в рамках рассеяния на нанообъектах У1 (ОПК-2) Уметь определять требуемые параметры физических моделей и экспериментальных систем на их основе, исходя из имеющихся данных об объектах исследования для методов, основанных на рассеянии электромагнитных волн рентгеновского диапазона. В1 (ОПК-2) Владеть терминологией и основными математическими соотношениями теории рассеяния электромагнитных волн рентгеновского диапазона в рамках кинематического приближения. |
| ПК-1 Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения профильных физических дисциплин (этап освоения базовый) | З1 (ПК-1) Знать ограничения кинематической теории рассеяния электромагнитных волн рентгеновского диапазона на кристаллах и нанообъектах. В1 (ПК-1) Владеть навыком оценки применимости конкретного метода, основанного на рассеянии электромагнитных волн рентгеновского диапазона, для конкретного материала. У1 (ПК-1) Уметь обосновывать физическую корректность результата исследований материалов методами, основанными на рассеянии электромагнитных волн рентгеновского диапазона. |

- Структура и содержание дисциплины (модуля)

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, всего 108 часов, из которых 72 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (18 часов занятия лекционного типа, 54 часов практических занятий), 36 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.

Содержание дисциплины (модуля)

| Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля), форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) | Всего (часы) | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из них | Самостоятельная работа обучающегося, часы |
|  |  | Занятия лекционного типа | Занятия семинарского типа (практика) | Занятия лабораторного типа | Консультации | Всего |  |
|  | Очная | Очно-заочная | Заочная | Очная | Очно-заочная | Заочная | Очная | Очно-заочная | Заочная | Очная | Очно-заочная | Заочная | Очная | Очно-заочная | Заочная | Очная | Очно-заочная | Заочная | Очная | Очно-заочная | Заочная |
| 1. Введение в рентгеновский фазовый анализ. | 12 |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 4 |  |  |
| 2. Взаимодействие электромагнитных волн рентгеновского диапазона с веществом. | 10 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  |
| 3. Теоретические основы дифракции электромагнитных волн. | 14 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  |
| 4. Экспериментальные основы методов рентгеновского анализа монокристаллов. | 14 |  |  | 2 |  |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 4 |  |  |
| 5. Экспериментальные основы метода рентгеновского фазового анализа. | 12 |  |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 4 |  |  |
| 6. Анализ экспериментальных данных. Качественный и количественный фазовый анализ. | 12 |  |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 4 |  |  |
| 7. Введение в малоугловое рентгеновское рассеяние | 8 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  |
| 8. Теория рассеяния рентгеновских лучей в дисперсных средах. | 14 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  |
| 9. Экспериментальные основы метода МУРР. | 10 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  |
| В т.ч.текущий контроль | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация: зачет |
| Итого | 108 |  |  | 16 |  |  | 49 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 65 |  |  | 43 |  |  |

Содержание разделов дисциплины.

- Введение в рентгеновский фазовый анализ.

  - Объект исследования – поликристаллы.

    - Основные понятия кристаллографии. Периодичность. Кристаллическая решетка, обратная решетка. Элементарная ячейка.

    - Понятия кристалла, монокристалла и поликристалла.

    - Понятия кристаллической фазы, однофазных и многофазных поликристаллических систем.

    - Примеры однофазных и многофазных поликристаллических систем.

  - Предмет исследования – атомная структура.

    - Описание атомной структуры кристалла с использованием понятия трехмерной (кристаллической) решетки.

    - Геометрические параметры элементарной ячейки.

  - Метод исследования – дифракция рентгеновских лучей на кристаллах.

    - Базовые понятия теории рентгенодифракционных методов исследования.

    - Примеры дифрактограмм.

    - Идентификация исследуемой поликристаллической фазы. Сопоставление дифракционных картин исследуемых и эталонных образцов.

    - Идентификация нескольких фаз в образце. Гипотеза аддитивности дифракционной картины поликристаллической фазы.

    - Чувствительность метода и основные причины погрешностей.

  - Результат рентгенодифракционного исследования – фазовый состав поликристаллического образца.

    - Качественный фазовый анализ поликристаллических однофазных и многофазных систем.

    - Количественный фазовый анализ поликристаллических многофазных систем.

- Взаимодействие электромагнитных волн рентгеновского диапазона с веществом.

  - Неупругое рассеяние на атоме.

    - Эффект Комптона.

    - Возбужение и ионизация атомов.

    - Эффект Оже.

  - Ослабление пучка фотонов рентгеновского диапазона в веществе.

    - Основные процессы, влияющие на ослабление пучка фотонов.

    - Глубина проникновения рентгеновских фотонов в вещество.

  - Упругое рассеяние рентгеновских лучей на атоме.

    - Приближение Томсона.

    - Атомный фактор.

- Теоретические основы дифракции электромагнитных волн.

  - Понятие дифракции электромагнитных волн в приближении Фраунгофера.

  - Рентгеновская дифракция Фраунгофера в случае монокристалла.

    - Интерференционная функция.

    - Уравнения Лауэ.

    - Уравнение Вульфа-Брэгга.

  - Геометрическое построение в обратном пространстве. Визуализация.

    - Построение Эвальда в случае монокристалла.

    - Дифракция рентгеновских лучей на поликристалле. Построение Эвальда в случае поликристалла.

    - Симметрия дифракционных картин.

  - Влияние симметрии на интенсивность дифракционных отражений.

    - Структурный фактор.

    - Структурные погасания.

      - Структурные погасания, связанные с симметрией ячейки Бравэ.

      - Структурные погасания, связанные с различными элементами симметрии кристаллической решетки.

- Экспериментальные основы методов рентгеновского анализа монокристаллов.

  - Метод Лауэ.

    - Экспериментальная схема.

    - Практические подходы к исследованию кристаллов.

      - Определение особых направлений и ориентация монокристалла.

      - Определение параметров элементарной ячейки.

    - Информативность и ограничения метода Лауэ.

  - Метод автоматической рентгеновской дифрактометрии монокристаллов.

    - Экспериментальная схема.

    - Практические подходы к исследованию монокристаллов.

      - Определение параметров элементарной ячейки.

      - Определение симметрии монокристалла.

      - Решение и уточнение атомной структуры.

    - Информативность и ограничения метода автоматической рентгеновской дифрактометрии монокристаллов.

      - Ограничения для объектов исследования.

      - Ограничения кинематической теории дифракции.

      - Мозаичность монокристаллов. Понятие областей когерентного рассеяния. Экстинкция.

    - Измеряемая интенсивность дифракционной линии в методе автоматической рентгеновской дифрактометрии монокристаллов.

      - Факторы Дебая, Лоренца, поляризации, повторяемости.

  - Рентгеновская дифрактометрия монокристаллов (анализ избранных дифракционных линий).

    - Теоретические основы динамической теории дифракции электромагнитных волн рентгеновского диапазона.

    - Экспериментальная схема.

    - Измеряемая интенсивность дифракционной линии.

    - Практические подходы к исследованию кристаллов.

      - Определение особых направлений и ориентация монокристалла.

      - Прецизионное уточнение параметров элементарной ячейки.

      - Определение микродеформаций и напряжений. Мозаичная структура.

    - Информативность и ограничения метода рентгеновской дифрактометрии монокристаллов.

- Экспериментальные основы метода рентгеновского фазового анализа.

  - Способы получения порошковых дифрактограмм на фотопленке.

    - Камера Дебая-Шеррера-Халла.

    - Камера Гинье.

  - Способы получения порошковых дифрактограмм в цифровом формате.

    - Метод порошка в геометрии Брэгга-Брентано.

      - Принципиальная схема.

      - Реализация схемы в современных дифрактометрах.

      - Требования к образцам и методы их подготовки.

    - Метод параллельного пучка.

      - Принципиальная схема.

      - Реализация схемы в современных дифрактометрах.

  - Детекторы рентгеновского излучения.

    - Точечные детекторы.

    - Координатные детекторы.

      - Линейные детекторы.

      - 2D-детекторы.

    - Общая схема рентгенодифракционного эксперимента и измеряемые величины.

  - Визуализации дифрактограмм с помощью ПК.

- Анализ экспериментальных данных. Качественный и количественный фазовый анализ.

  - Влияние фона на точность измерения в рентгеновской дифрактометрии.

    - Основные характеристики профиля рентгеновской линии. Статистические погрешности счета.

    - Влияние фона на точность измерения. Способы снижения уровня фона.

  - Предварительная обработка экспериментальных данных.

    - Удаление фонового сигнала.

    - Разрешение Kα-дублета и удаление Kα2-линии.

  - Проведение качественного фазового анализа.

    - Метод индицирования рентгенограммы кубической фазы «вручную».

    - Автоматические методы индицирования рентгенограмм.

  - Проведение количественного фазового анализа.

    - Метод внутреннего стандарта.

    - Метод корундовых чисел – метод полуколичественного анализа.

  - Банки данных эталонов порошковых дифрактограмм известных веществ.

    - International Centre for Diffraction Data.

  - Анализ атомной структуры с использованием данных порошковой дифракции.

    - Полнопрофильный анализ. Моделирование профиля дифракционного пика.

    - Метод Ритвельда.

    - Возможности и ограничения полнопрофильного анализа данных порошковой дифракции.

- Введение в малоугловое рентгеновское рассеяние.

  - Объект исследования – дисперсная среда.

    - Понятие дисперсной среды.

    - Примеры монодисперсных и полидисперсных систем.

      - Биологически активные соединения.

      - Полимерные соединения.

      - Жидкости и аморфные тела.

      - Поликристаллические и пористые вещества.

  - Предмет исследования – геометрические характеристики наночастиц и макроскопические параметры дисперсной среды.

    - Геометрические параметры наночастиц. Характерные размеры и понятие малых углов.

    - Макроскопические параметры дисперсной среды. Упорядоченность. Полидисперсность.

  - Метод исследования – МУРР.

    - Рассеяние электромагнитных волн рентгеновского диапазона на нанообъектах. Диффузное рассеяние.

    - Примеры экспериментальных кривых рассеяния.

    - Постановка обратной задачи рассеяния и основные подходы к решению.

    - Неоднозначность интерпретации данных МУРР.

    - Основные источники погрешностей.

  - Результат обработки данных МУРР.

    - Макроскопическое состояние дисперсной среды – упорядоченность нанообъектов в среде.

    - Статистическое распределение по геометрическим параметрам нано элементов, составляющих дисперсную среду.

- Теория рассеяния рентгеновских лучей в дисперсных средах.

  - Понятие диффузного рассеяния рентгеновских лучей.

    - Форм-фактор.

    - Формула для интенсивности рассеяния.

  - Понятие инвариантов в МУРР.

    - Радиус инерции и формула Гинье.

- Экспериментальные основы метода МУРР.

  - Принципиальная схема дифрактометра для МУРР.

  - Ограничения и погрешности методов МУРР.

- Образовательные технологии

Занятия по дисциплине проходят в лекционной форме и в форме семинарских занятий, на которых проводятся обсуждения рассматриваемых проблем в свете последних научных достижений в данной области, с использованием средств мультимедиа. Самостоятельная работа включает в себя выполнение домашних заданий, связанных с применением компьютерных и информационно-коммуникационных технологий, и теоретическую подготовку к занятиям по материалам лекций и рекомендованной литературе.

В лекционных занятиях используется проблемный метод изложения материала и диалогическая форма проведения лекций, элементы научной дискуссии. Вопросы по материалам лекции студенты могут задавать в момент их возникновения. Математические выводы в лекционной части студенты производят самостоятельно.

В части семинаров активно используются интерактивные технологии групповой работы на практических занятиях, когда студенты обсуждают с преподавателем предложенную им задачу (научно-практическую проблему) в ходе группового обсуждения с преподавателем возможных вариантов предложенных студентами решений.

Доля времени, связанного с использованием интерактивных технологий в преподавании дисциплины, составляет ~50% (36 часов из 72 часов контактной работы) и связан, с проведением семинарских занятий.

- Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студентов включает активное изучение лекционного материала, основной и вспомогательной учебной литературы, а также соответствующих разделов учебных и учебно-методических пособий, перечень которых приведен в п.7 настоящей рабочей программы дисциплины.

- Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю),  включающий:

  - Перечень компетенций выпускников образовательной программы с указанием результатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих этапы их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.

Перечень компетенций, включая указание результатов обучения (знаний, умений, владений) приведен в п.2 настоящей Рабочей программы дисциплины.

Карты компетенций, в формировании которых участвует данная дисциплина, приведены в Приложении 2 к ОПОП.

  - Описание шкал оценивания.

При промежуточной аттестации студентов на экзамене в конце каждого семестра обучения используется традиционная семибалльная шкала оценивания (выставления оценки («Плохо», «Неудовлетворительно», «Удовлетворительно», «Хорошо», «Очень хорошо», «Отлично», «Превосходно»)), общие критерии выставления оценок по которой определены приказом ректора ННГУ №229-ОД от 10 октября 2002 г., а также рекомендации учебно-методической комиссии физического факультета (см. источник [1] в п.6.5 программы дисциплины):

| Оценка | Критерий выставления |
| --- | --- |
| Превосходно | Отличная подготовка. Студент самостоятельно решает задачу, отвечает полностью на вопросы билета и дополнительные вопросы (задания), выходящие за рамки изученного объема курса и изученных алгоритмов и подходов, проявляя инициативу и творческое мышление. |
| Отлично | Отличная подготовка. Студент отвечает полностью на вопросы билета, самостоятельно решает задачу в рамках изученных алгоритмов и подходов. При ответе на вопросы допускаются незначительные неточности. |
| Очень хорошо | Хорошая подготовка. Студент показывает хороший уровень знания вопросов билета, самостоятельно решает задачу и отвечает на вопросы (задания) преподавателя с небольшими неточностями. |
| Хорошо | Хорошая подготовка. Студент показывает средний уровень знания вопросов билета, решает задачу с наводящими вопросами преподавателя и отвечает на некоторые дополнительные вопросы преподавателя (в рамках билета). |
| Удовлетворительно | Удовлетворительная подготовка. Студент показывает удовлетворительное знание вопросов билета и знание базовых понятий, может решить типовую задачу с помощью преподавателя. |
| Неудовлетворительно | Студент показывает неудовлетворительное знание основ курса и базовых понятий. Задача не решена. Необходима дополнительная подготовка для успешного прохождения испытания. |
| Плохо | Подготовка совершенно недостаточна. Последующая пересдача возможна только с комиссией. |

  - Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), характеризующих этапы формирования компетенций.

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии:

- устные ответы на вопросы (промежуточная аттестация, коллоквиум).

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений (оценка навыков) используются следующие процедуры и технологии:

- групповая дискуссия с преподавателем при обсуждении возможных вариантов решения поставленных задач (текущий контроль);

- групповая дискуссия с преподавателем при обсуждении подготовленных групповых докладов-презентаций по актуальным темам дисциплины (текущий контроль).

Критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций приведены в п.2.1 Фонда оценочных средств дисциплины «Рентгеновские методы исследования материалов».

  - Типовые контрольные задания для текущего и промежуточного (итогового) контроля сформированности компетенций приведены в п.3 Фонда оценочных средств дисциплины «Рентгеновские методы исследования материалов».

  - Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.

1. Морозов О.А., Солдатов Е.А., Чупрунов Е.В. «О примени семибалльной системы оценки уровня знаний студентов на физическом факультете // Вестник ННГУ. Серия «Инновации в образовании». 2005, Выпуск 1(6), с. 105-111.

2. Приказ ректора ННГУ №229-ОД от 10 октября 2002 г. о введении семибалльной системы оценивания в ННГУ.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) основная литература:

- Трушин В.Н., Андреев П.В., Маркелов А.С. Рентгеновский анализ поликристаллических материалов. Часть 1. Проведение качественного анализа. Н.Новгород: Издательство ННГУ. 24 c. 2011.

- Трушин В.Н., Андреев П.В., Маркелов А.С., Фаддеев М.А. Рентгеновский анализ поликристаллов Часть 2. Учебное пособие. Н.Новгород: Издательство ННГУ. 26 c. 2012.

- Андреев П.В., Трушин В.Н., Фаддеев М.А. Рентгеновский фазовый анализ поликристаллических материалов. Электронное учебно-методическое пособие. ННГУ. 89 c. 2012

- Андреев П.В., Трушин В.Н., Фаддеев М.А. Рентгеновский фазовый анализ поликристаллических материалов. Учебное пособие. Под ред. проф. Чупрунова Е.В. Н.Новгород: Издательство ННГУ. - 123 c. 2013.

- Рентгенография кристаллов. Гинье А. Гос. Изд. Физ.-мат. Лит. Москва 1961 г.

б) дополнительная литература:

- Пущаровский Д.Ю. Рентгенография минералов. М.: ЗАО «Геоинформмарк». 2000г. 292 с.

- Л.И. Миркин. Справочник по рентгеноструктурному анализу поликристаллов. Гос. Изд. Физ.-Мат. Лит. Москва 1961г.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

- http://www.lib.unn.ru/ - сайт Фундаментальной библиотеки ННГУ.

- http://www.unn.ru/books/ - фонд образовательных электронных ресурсов ННГУ.

- https://e.lanbook.com – сайт электронно-библиотечной системы «ЛАНЬ», содержащий в открытом доступе книги по отдельным разделам дисциплины.

- http://www.sciencedirect.com – сайт международного издательства «Elsiveir», публикующего статьи и монографии по актуальным направлениям физики конденсированного состояния и физического материаловедения, совпадающим с тематикой отдельных разделов преподаваемой дисциплины.

- http://elibrary.ru/defaultx.asp - российская научная электронная библиотека «Elibrary», публикующая статьи, тематика которых совпадает с тематикой отдельных разделов преподаваемой дисциплины.

- http://eqworld.ipmnet.ru/ - сайт электронной библиотеки EqWord, содержащий книги по отдельным разделам дисциплины.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Библиотечные залы и компьютерные классы ННГУ и НИФТИ ННГУ, обеспечивающие доступ к Интернет – ресурсам. Для чтения лекций со стороны физического факультета и НИФТИ ННГУ предоставляются аудитории с презентационным оборудованием.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и ОПОП ВО по направлению 03.03.02 - Физика, профиля «Физика спроектированных материалов: металлы, сплавы и керамики».

Авторы м.н.с. Андреев П.В., д.ф.-м.н., проф. Чувильдеев В.Н.

Заведующий кафедрой: д.ф.-м.н., проф. Чувильдеев В.Н.

Рецензент

Зам. декана по учебной работе					О.В. Белова

Программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссии физического факультета ННГУ от 7 июня 2018 года, протокол № б/н

Председатель

Учебно-методической комиссии

физического факультета ННГУ        ___________________ / Перов А.А. /