МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет

им. Н.И. Лобачевского»

Химический факультет

(факультет / институт / филиал)

УТВЕРЖДЕНО

решением ученого совета ННГУ

протокол от

«___» __________ 20__ г. № ___

Рабочая программа дисциплины

Методы исследования полимеров

(наименование дисциплины (модуля))

Уровень высшего образования

специалитет

(бакалавриат / магистратура / специалитет)

Направление подготовки / специальность

04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия»

(указывается код и наименование направления подготовки / специальности)

Направленность образовательной программы

Органическая химия

(указывается профиль / магистерская программа / специализация)

Форма обучения

очная

(очная / очно-заочная / заочная)

Нижний Новгород

2020 год

Лист актуализации

| Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель МК |  |  |  |
| 14 мая 2019 г. |  |  |  |
| Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры |  |  |  |
| высокомолекулярных соединений и коллоидной химии |  |  |  |
|  | Протокол от 18 марта 2019 г. № 5 Зав. кафедрой _______ Зайцев С.Д. |  |  |
| Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году |  |  |  |
| Председатель МК |  |  |  |
| 06 мая 2020 г. |  |  |  |
| Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры |  |  |  |
| высокомолекулярных соединений и коллоидной химии |  |  |  |
|  | Протокол от 10 марта 2020 г. № 8 Зав. кафедрой _______ Зайцев С.Д. |  |  |
| Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году |  |  |  |
| Председатель МК |  |  |  |
| __ __________ 20___ г. |  |  |  |
| Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры |  |  |  |
| _______________________________________________ |  |  |  |
|  | Протокол от __ __________ 20___ г. № __ Зав. кафедрой _______ |  |  |

- Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Методы исследования полимеров» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» (Б1.В.03), является обязательной для освоения студентами очной формы обучения на четвертом году обучения в седьмом семестре.

Для освоения данной дисциплины студентам необходимо обладать базовыми знаниями по следующим разделам химии: «Физика», «Математика», «Коллоидная химия» «Высокомолекулярные соединения», «Органическая химия», «Физическая химия».

Дисциплина «Методы исследования полимеров» является основой для последующего изучения дисциплин «Химические основы биологических процессов», «Введение в технологию наноматериалов». Освоение данной дисциплины также необходимо как предшествующее при дальнейшей практической деятельности в рамках выполнения квалификационных работ.

Курс отвечает основным требованиям в плане решения задачи по совершенствованию обучения в высшей школе. Этот курс дает широкие знания фундаментальных положений науки, которые необходимы как для непосредственной работы по специальности, так и для понимания главных направлений химической науки и ее развития.

Целью дисциплины является  знакомство с основными физико-химическими методами исследования высокомолекулярных соединений и приобретение практических навыков проведения исследований в области современных полимерных материалов.

Задачами дисциплины:

- научиться планировать и осуществлять синтез и модификацию полимеров различными методами, применять научные подходы, связанные с синтезом полимеров к конкретным задачам;

- сформировать представления о современных физико-химических методах исследования свойств и структуры полимеров и умения применять экспериментальные физико-химические методы к современным полимерным материалам.

- Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

| Формируемые компетенции (код, содержание компетенции) | Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции |  | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Индикатор достижения компетенции* (код, содержание индикатора) | Результаты обучения по дисциплине** |  |
| ПК-1-н. Способен планировать работу и выбирать адекватные методы решения научно-исследовательских задач в области органической химии, и/или смежных с химией науках | ПК-1-н-1. Составляет общий план исследования и детальные планы отдельных стадий | Владеть навыками проведения химического эксперимента по синтезу и модификации полимеров, а также современными физико-химическими методами анализа полимеров Уметь осуществлять синтез высокомолекулярных соединений по реакциям радикальной полимеризации, поликонденсации и используя полимераналогичные превращения; описывать механизмы основных типов химических реакций с участием макромолекул; прогнозировать физико-химические свойства высокомолекулярных соединений; планировать проведение методов анализа по изучению свойств и структуры полимеров Знать основные классы высокомолекулярных соединений и основные приемы их синтеза | Устный опрос, контрольная работа, отчеты по лабораторным работам |
|  | ПК-1-н-2. Выбирает экспериментальные и расчетно-теоретические методы решения поставленной задачи исходя из имеющихся материальных и временных ресурсов | Владеть основными навыками работы на современном оборудовании в рамках лабораторного практикума с использованием программного обеспечения (для обработки кривых молекулярно-массового распределения, полученных методом ГПХ - LCSolution, построения изотерм поверхностного давления на установке KSVMini – KSVInstruments) Уметь рассчитывать состав реакционной смеси для проведения синтеза полимеров, самостоятельно проводить подбор операций по очистке полимеров (переосаждение, диализ, экстрагирование и т.д.), обрабатывать полученные экспериментальные результаты по идентификации полимеров (расшифровка ИК-, УФ- и ЯМР-спектров), прогнозировать свойства полученных полимеров и уметь применять известные современные физико-химические методы анализа для получения комплекса свойств новых полимерных материалов; оформлять полученные результаты с использованием простейших компьютерных программ Word, Excel и ISIS Draw. Для идентификации ИК-спектров, полученных полимеров, уметь пользоваться справочной базой спектров программного обеспечения InfralumFT-801 Знать методологию создания новых полимерных материалов на основе взаимосвязи «состав – структура – свойство» |  |
| ПК-2-н. Способен проводить информационные исследования в области органической химии и/или смежных с химией науках | ПК-2-н-1. Проводит поиск специализированной информации в информационных базах данных | Владеть навыками поиска, обобщения, структуризации информации с использованием информационно-коммуникационных технологий Уметь проводить отбор необходимых источников, их анализ и структуризацию информации Знать основные принципы поиска, обобщения и анализа информации в области химии полимеров | Устный опрос, контрольная работа, отчеты по лабораторным работам, экзамен |
|  | ПК-2-н-2. Анализирует и обобщает результаты поиска по тематике проекта в области органической химии и/или смежных с химией науках | Владеть элементарными методами научного поиска и интеллектуального анализа научной информации при решении новых задач Уметь осуществлять анализ научно-технической информации, полученной из отечественных и зарубежных источников и литературы, в том числе посвященных химии полимеров Знать элементарные логические методы и приемы научного исследования |  |
| ПК-3-н. Способен на основе критического анализа результатов НИР оценивать перспективы их практического применения и продолжения работ в области органической химии и/или смежных с химией науках | ПК-3-н-1. Систематизирует информацию, полученную в ходе НИР, анализирует ее и сопоставляет с литературными данными | Владеть навыками работы с учебной литературой, основной терминологией и понятийным аппаратом базовых математических и естественнонаучных дисциплин для решения математических задач процессов получения полимеров и изучения их свойств Уметь интерпретировать полученные экспериментальные результаты, используя закономерности известные из физической химии; оптимизировать физико-механические свойства сополимеров и полимерных композиций с использованием законов физики по свойствам твердых тел при механических воздействиях Знать математический аппарат, необходимый для обработки полученных экспериментальных данных (программы Excel, Word, Isis Draw) | Устный опрос, контрольная работа, отчеты по лабораторным работам, экзамен |
|  | ПК-3-н-2. Определяет возможные направления развития работ и перспективы практического применения полученных результатов | Владеть практическими навыками синтеза, исследования физико-химических свойств и структуры полимеров; методами математического планирования экспериментов и обработки полученных результатов Уметь анализировать современные тенденции и проблемы в синтезе сополимеров заданной архитектуры: чередующихся, привитых, блок-сополимеров; анализировать их структурные и физико-механические свойства Знать основные закономерности получения полимеров: радикальная (со)полимеризация, поликонденсация и полимераналогичные превращения и основные физико-химические методы анализа полимеров |  |
| ПК-1-т. Способен определять способы, методы и средства решения технологических задач в рамках прикладных НИР в области органической химии | ПК-1-т-1. Готовит детальные планы отдельных стадий прикладных НИР | Владеть современной базой технологических решений Уметь применять новые или усовершенствованные процессы для выполнения производственных и научных задач Знать основные тенденции и направления совершенствования технологических процессов | Устный опрос, контрольная работа, отчеты по лабораторным работам |

3.  Структура и содержание дисциплины

3.1 Трудоемкость дисциплины

|  | очная форма обучения |
| --- | --- |
| Общая трудоемкость | 9 |
| Часов по учебному плану | 324 |
| в том числе |  |
| аудиторные занятия (контактная работа): - занятия лекционного типа - занятия семинарского типа - лабораторные | 64 66 96 |
| самостоятельная работа | 62 |
| Промежуточная аттестация – экзамен | 36 |

3.2. Содержание дисциплины

| Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины | Всего (часы) |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из них |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа обучающегося, часы |  |
|  |  |  | Занятия лекционного типа |  | Занятия семинарского типа |  | Занятия лабораторного типа |  | Всего |  |  |  |
|  | Очная | Очно-заочная | Очная | Очно-заочная | Очная | Очно-заочная | Очная | Очно-заочная | Очная | Очно-заочная | Очная | Очно-заочная |
| Методы изучения процессов синтеза и идентификации полимеров | 102 | - | 24 | - | 26 | - | 32 | - | 82 | - | 20 | - |
| Методы исследования растворов полимеров | 116 | - | 32 | - | 32 | - | 32 | - | 96 | - | 20 | - |
| Методы изучения физико-химических и механических свойств полимеров | 70 | - | 8 | - | 8 | - | 32 | - | 48 | - | 22 | - |
| Промежуточная аттестация – Экзамен | 36 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Итого | 324 |  | 64 |  | 66 |  | 96 |  | 226 |  | 62 |  |

Текущий контроль успеваемости реализуется в рамках занятий семинарского типа и в рамках лабораторных занятий.

Промежуточная аттестация проходит в виде комплексного экзамена в устной форме в виде ответа обучающегося на теоретические вопросы курса (с предварительной подготовкой), решении практических задач и последующим собеседованием в рамках тематики курса. Собеседование проводится в форме вопросов, на которые студент должен дать краткий ответ.

3.2.1. Основные методы получения полимеров различной архитектуры. Методы очистки мономеров, исходных инициаторов, вакуумирование мономерных смесей. Техника безопасной работы с мономерами, инициаторами, при использовании вакуума. Методы изучения процессов синтеза высокомолекулярных соединений: спектроскопия (ИК-, УФ-, ЯМР-), калориметрия, определение конверсии мономеров (бромид-броматный метод, меркуриметрическое титрование, гравиметрия). Изучение кинетики радикальной полимеризации до глубоких степеней превращения методом термогравиметрии и путем измерения диэлектрических потерь. Определение параметров  и индексов реакционной способности виниловых мономеров в полимеризации по химическим сдвигам. Возможности спектроскопии в видимой и УФ-областях для изучения кинетики химических реакций и процессов комплексообразования. Очистка полимеров: переосаждение, диализ, метод горячей экстракции.

Идентификация полимерных материалов. Изучение  микроструктуры полимеров и их химического строения. Физико-химические методы, используемые для изучения микроструктуры, химического строения, состава сополимера (ИК-, ЯМР-, ЭПР-, масс-спектрометрия, рентгеноструктурный анализ). Связь данных методов с методами контроля  кинетических процессов для установления механизма формирования сложных макромолекулярных структур в ходе синтеза.

3.2.2. Методы исследования растворов полимеров. Молекулярно-массовые характеристики полимеров. Методы определения молекулярной массы полимеров: криоскопический метод, определение ММ полимеров по концевым группам, гель-проникающая хроматография, осмометрия, светорассеяние. Интегральные и дифференциальные кривые молекулярно-массового распределения. Фракционирование полимеров. Современные методы исследования разбавленных растворов полимеров различной архитектуры (светорассеяние, седиментация, диффузия, вискозиметрия). Методы исследования концентрированных растворов полимеров (изучение вязко-упругих, деформационно-прочностных и тиксотропных свойств с использованием ротационной и капиллярной вискозиметрии, сдвиговых дефометров).

3.2.3. Методы исследования физико-химических и механических свойств полимерных материалов. Теплофизические методы (измерение теплоемкости, температур переходов, дифференциальный термический анализ); транспортные и диффузионные методы (определение коэффициентов проницаемости и диффузии, размеров и концентрации элементов свободного объема методом обращенной газовой хроматографии; оценка размера элементов свободного объема, концентрации «дырок» и их распределения по размеру методом аннигиляции позитронов). Механические методы (измерение прочностных, деформационных и релаксационных свойств, динамический механический анализ); электрические (диэлектрическая проницаемость, диэлектрические потери, методы измерения акустических характеристик) и дилатометрические методы.

Получение тонких пленок полимеров и изучение их свойств. Характеристика топографии поверхности пленок полимеров, их шероховатость (метод атомно-силовой микроскопии). Определение энергетических характеристик пленок (различные методы оценки поверхностного натяжение пленок, а также его полярной и дисперсионной составляющих). Получение полимерных пленок с помощью технологии Ленгмюра-Блоджет. Изучение поведения дифильных макромолекул на границе раздела фаз вода-воздух.

3.2.4. Лабораторный практикум. В рамках лабораторных занятий студенты выполняют следующие лабораторные работы: 1. Переконденсация метилметакрилата и перекристаллизация ДАК. Заполнение ампул, дегазация, отпаивание; 2. Изучение кинетики радикальной полимеризации метилметакрилата в присутствии сверхразветвленного модификатора на термографической установке до глубоких степеней превращения. Очистка и выделение полимера; 3. Определение состава сополимеров методом ИК-спектроскопии с использованием градуировочного графика; 4. Определение ММР полученных сополимеров методом гель-проникающей хроматографии. Приготовление растворов, фильтрование. Анализ интегральных и дифференциальных кривых распределения. Расчет Mw, Mn; 5. Получение изотерм поверхностного давления  в условиях сжатие-растяжение для пленок дифильных сополимеров, перенос мономолекулярных пленок Ленгмюра-Блоджетт на подложки различной природы.

- Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студентов включает работу в читальном зале библиотеки, в учебных кабинетах (лабораториях) и в домашних условиях, с доступом к ресурсам Интернет для подготовки к собеседованию и контрольным работам.

К формам текущего контроля успеваемости дисциплины относится следующее:

- Собеседование

- Контрольная работа

- Проверка отчетов по темам лабораторных занятий

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проходит в форме экзамена.

К экзамену в 7-ом семестре очной формы обучения допускаются обучающиеся, выполнившие все лабораторные работы и сдавшие отчеты по темам лабораторных занятий.

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины приведены в  п. 6.2.

- Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю),

включающий:

  - Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине

| Уровень сформированности компетенций (индикатора достижения компетенций) | Шкала оценивания сформированности компетенций |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | плохо | неудовлетворительно | удовлетворительно | хорошо | очень хорошо | отлично | превосходно |
|  | Не зачтено |  | зачтено |  |  |  |  |
| Знания | Отсутствие знаний теоретического материала. Невозможность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа | Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки. | Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибки. | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок. | Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки. |
| Умения | Отсутствие минимальных умений . Невозможность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа | При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки. | Продемонстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания но не в полном объеме. | Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи . Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения,решены все основные задачи с отдельными несущественным недочетами, выполнены все задания в полном объеме. | Продемонстрированы все основные умения,. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме без недочетов |
| Навыки | Отсутствие владения материалом. Невозможность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа | При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки. | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов. | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов. | Продемонстрирован творческий подход к решению нестандартных задач |

При изучении дисциплины «Методы исследования полимеров» студенты получают следующие знания, умения и владения в рамках освоения компетенции ПК-1-н, ПК-2-н, ПК-3-н и ПК-1-т:

ПК-1-н-1. Составляет общий план исследования и детальные планы отдельных стадий.

ПК-1-н-2. Выбирает экспериментальные и расчетно-теоретические методы решения поставленной задачи исходя из имеющихся материальных и временных ресурсов.

ПК-2-н-1. Проводит поиск специализированной информации в информационных базах данных.

ПК-2-н-2. Анализирует и обобщает результаты поиска по тематике проекта в области неорганической химии и/или смежных с химией науках.

ПК-3-н-1. Систематизирует информацию, полученную в ходе НИР, анализирует ее и сопоставляет с литературными данными.

ПК-3-н-2. Определяет возможные направления развития работ и перспективы практического применения полученных результатов.

ПК-1-т-1. Готовит детальные планы отдельных стадий прикладных НИР.

Промежуточный контроль качества усвоения студентами содержания дисциплины проводится в виде комплексного экзамена, на котором определяется:

- уровень усвоения студентами основного учебного материала по дисциплине;

- уровень понимания студентами изученного материала;

- способности студентов использовать полученные знания для решения конкретных задач.

Экзамен в 7 семестре для очной формы обучения проводится в устной форме в виде ответа обучающегося на теоретические вопросы курса (с предварительной подготовкой), решении практических задач и последующим собеседованием в рамках тематики курса. Собеседование проводится в форме вопросов, на которые студент должен дать краткий ответ.

Для проведения промежуточного контроля сформированности компетенции используется ответ по билету на экзамене.

Шкала оценки при промежуточной аттестации

| Оценка |  | Уровень подготовки |
| --- | --- | --- |
| зачтено | Превосходно | Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «превосходно» |
|  | Отлично | Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «отлично», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «отлично» |
|  | Очень хорошо | Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «очень хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «очень хорошо» |
|  | Хорошо | Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «хорошо» |
|  | Удовлетворительно | Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «удовлетворительно», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «удовлетворительно» |
| не зачтено | Неудовлетворитель- но | Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно», ни одна из компетенций не сформирована на уровне «плохо» |
|  | Плохо | Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо» |

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения.

6.2.1. Контрольные вопросы

| Вопросы | Код формируемой компетенции |
| --- | --- |
| - Перечислите основные методы получения полимеров. - Назовите особенности методов исследования высокомолекулярных соединений, и их отличие от соответствующих методов исследования низкомолекулярных соединений. - Перечислите методы очистки мономеров. - Как очистить инициаторы, катализаторы и эмульгаторов перед процессом синтеза полимеров? Очистка мономерных смесей от кислорода. - Применение метода дилатометрия для изучения кинетики радикальной полимеризации. - Чем объясняются различия в значениях средних молекулярных масс полидисперсных образцов полимеров при определении их различными методами? - В чем заключается метод динамического рассеяния света? - Укажите взаимосвязь между исследованиями полимеров в растворах и в твёрдом состоянии. - Какими методами можно изучить транспортные свойства полимеров? - Как оценить параметры термодинамического сродства компонентов системы полимер-растворитель сорбционным методом? - Какие физические характеристики полимерных систем могут быть определены как релаксационные? - Качество растворителя и методы его оценки. Энергия Гиббса смешения; химические потенциалы компонентов; давление пара растворителя над раствором; осмотическое давление; второй вириальный коэффициент; параметр взаимодействия полимер-растворитель Флори-Хаггинса. | ПК-1-н |
| - Как выглядит уравнение Марка-Хаувинка-Сакурады, связывающее коэффициент диффузии и молекулярную массу полимера? - В чем состоят особенности растворения и набухания полимеров? - Перечислите методы исследования физико-механических (реологических) свойств полимеризующихся масс. - Ротационная вискозиметрия. Сдвиговые дефометры. - Количественный анализ полимеров. Методы определения строения макромолекул. - Назовите и опишите методы определения индекса течения. - Напишите реакцию поликонденсации n-оксиэтоксибензойной кислоты и рассчитайте молекулярную массу полимера, если при определении концевых карбоксильных групп на титрование 3.0012 г. полимера израсходовано 2.6 см3 0.01 Н раствора AgNO3. - Рассчитайте степень завершенности реакции поликонденсации аминоундекановой кислоты за 30 минут при 265°С, если Kn = 436. | ПК-2-н |
| - Напишите реакцию поликонденсации хлорангидрида себациновой кислоты и гександиола-1,6 и рассчитайте молекулярную массу Mn образующегося полимера, если химическим анализом установлено, что после гидролиза хлорангидридной группы полимер содержит 1.3·10-5 экв/г групп HOOC‒. При определении групп HO‒ в навеске 1.5003 г полимера после этерификации бромангидридом бромуксусной кислоты было обнаружено 4.8·10-4 экв. брома. - Для установления значений Kη и α в уравнении Марка-Куна-Хаувинка для растворов поливинилацетата в ацетоне были выделены узкие фракции, определены их средне-числовые молекулярные массы (осмометрически) и характеристические вязкости [η]. Оказалось, что для фракции с Mn = 22500 [η]= 0.194 дл/г, а для фракции с Mn = 40000 [η]= 0.289 дл/г. Вычислите значения Kη и α. - Рассчитайте молекулярную массу полистирола из диффузионных данных, если коэффициент диффузии полистирола в дихлорэтане оказался равным 1.2·10-11 м2/с. Коэффициент, характерный для данной системы полимер-растворитель KD = 1.12·10-4, - b = 0.56, где b, величина, обусловленная формой макромолекулы. - Рассчитайте молекулярную массу полиизопрена из данных ультрацентрифугирования его растворов в октане при 20°С если константа седиментации при бесконечном разбавлении S0 = 5.24 см/(с·дин); KS = 6.1·10-2; b = 0.620. - При обработке полиэтиленоксида фенилизоцианатом образовался продукт, содержащий 0.32% азота. Напишите реакцию взаимодействия полиэтиленоксида с фенилизоцианатом и вычислите молекулярную массу полимера. | ПК-3-н |
| - Напишите схему получения сульфата целлюлозы и рассчитайте содержание сульфогрупп и серы в моно-, ди- и тризамещенных продуктах. Объясните, почему происходят деструктивные процессы сульфата целлюлозы в присутствии воды. - Рассчитайте содержание азота в модифицированном полиакрилонитриле, если 75% нитрильных групп гидролизовано до амидных. - Почему волокна и пленки на основе полимеров с более широким молекулярно-массовым распределением обладают меньшей прочностью, хотя степень ориентации структурных элементов в них может быть одинаковой? - Какие химические реакции могут быть использованы для количественного определения содержания в полимере концевых NH2‒, OH‒ и COOH‒ групп? - Полимер может образовывать межмолекулярные поперечные связи. Как можно это доказать методом седиментации? - При добавлении в диметилфорамидный раствор полиакрилонитрила небольших количеств метилового спирта наблюдается снижение характеристической вязкости. Объясните причину этого явления. - Глицин (аминоуксусная кислота) в обычных условиях не способен к конденсации. Объясните вероятную причину этого явления. | ПК-1-т |

6.2.2. Типовые задания/задачи для оценки сформированности компетенций ПК-1-н:

Примерный перечень вопросов и заданий для оценки сформированности  знаний  компетенции  ПК-1-н:

- Растворимость полимеров. Выбор метода фракционирования.

- Фракционное осаждение добавлением осадителя, испарением растворителя, при охлаждении растворов. В чем принципиальные отличия этих методов?

- Особенности поведения концентрированных растворов полимеров. Параметры, определяющие вязкоупругие свойства концентрированных растворов полимеров.

- Какие физические характеристики полимерных систем могут быть определены как релаксационные?

- Как влияет молекулярная масса полимера на эффективную вязкость и аномалию вязкостных свойств расплавов полимеров?

- Принципы подбора методики для определения энергетических характеристик полимерных пленок (поверхностной энергии Гиббса пленок и ее полярной и дисперсионной составляющей).

- Методы исследования вязко-упругих, деформационно-прочностных и тиксотропных свойств концентрированных растворов полимеров.

- Метод фракционного растворения. Непосредственно последовательное экстрагирование. Экстрагирование из коацервата и плёнок.

- Гель-проникающая хроматография. Построение интегральных и дифференциальных кривых молекулярно-массового распределения.

- Как определить среднечисловую молекулярную массу с помощью анализа концевых групп?

Примерный перечень вопросов и заданий для оценки сформированности  знаний  компетенции  ПК-2-н:

- Рассмотрите определение среднечисловой молекулярной массы с помощью эбуллиоскопии.

- В чем особенности метода определения среднечисловой молекулярной массы с помощью криоскопии?

- Определение молекулярной массы методом осмометрии.

- Методы определения средневесовой молекулярной массы: диффузный метод, метод определения с помощью центрифуги.

- Вискозиметрическое определение молекулярной массы полимеров. Уравнение Марка-Куна-Хаувинка.

- Назовите и опишите методы определения индекса течения.

- Объясните, почему невозможно определить осмометрическим методом средне-числовую молекулярную массу полиакролеина, растворимого в диметилформамиде, при использовании целлюлозных или поливинилспиртовых мембран?

- Определение молекулярной массы полиэтилена высокой плотности методом светорассеяния часто приводит к значительным ошибкам. Объясните возможную причину этого явления.

- Чем объясняются различия в значениях средних молекулярных масс полидисперсных образцов полимеров при определении их различными методами?

- Напишите реакцию поликонденсации n-оксиэтоксибензойной кислоты и рассчитайте молекулярную массу полимера, если при определении концевых карбоксильных групп на титрование 3.0012 г. полимера израсходовано 2.6 см3 0.01 Н раствора AgNO3.

- Рассчитайте степень завершенности реакции поликонденсации аминоундекановой кислоты за 30 минут при 265°С, если Kn = 436.

Примерный перечень заданий для оценки сформированности знаний и умений компетенции  ПК-3-н:

- Напишите реакцию поликонденсации хлорангидрида себациновой кислоты и гександиола-1,6 и рассчитайте молекулярную массу Mn образующегося полимера, если химическим анализом установлено, что после гидролиза хлорангидридной группы полимер содержит 1.3·10-5 экв/г групп HOOC‒. При определении групп HO‒ в навеске 1.5003 г полимера после этерификации бромангидридом бромуксусной кислоты было обнаружено 4.8·10-4 экв. брома.

- Для установления значений Kη и α в уравнении Марка-Куна-Хаувинка для растворов поливинилацетата в ацетоне были выделены узкие фракции, определены их средне-числовые молекулярные массы (осмометрически) и характеристические вязкости [η]. Оказалось, что для фракции с Mn = 22500 [η]= 0.194 дл/г, а для фракции с Mn = 40000 [η]= 0.289 дл/г. Вычислите значения Kη и α.

- Рассчитайте молекулярную массу полистирола из диффузионных данных, если коэффициент диффузии полистирола в дихлорэтане оказался равным 1.2·10-11 м2/с. Коэффициент, характерный для данной системы полимер-растворитель KD = 1.12·10-4, - b = 0.56, где b, величина, обусловленная формой макромолекулы.

- Рассчитайте молекулярную массу полиизопрена из данных ультрацентрифугирования его растворов в октане при 20°С если константа седиментации при бесконечном разбавлении  S0 = 5.24 см/(с·дин);   KS = 6.1·10-2; b = 0.620.

- При обработке полиэтиленоксида фенилизоцианатом образовался продукт, содержащий 0.32% азота. Напишите реакцию взаимодействия полиэтиленоксида с фенилизоцианатом и вычислите молекулярную массу полимера.

Примерный перечень заданий для оценки сформированности знаний и умений компетенции  ПК-1-т:

- Для сополимеров переменного состава с статистическим распределением звеньев вдоль цепи, а также химической неоднородностью фракций (карбоцепные сополимеры, не полностью замещенные эфиры целлюлозы), определение Kη и α в уравнении Марка-Куна-Хаувинка не имеет смыла. Объясните почему?

- Как будут отличаться значения коэффициентов диффузии D друг от друга для двух полимеров, различающихся по химическому составу, а следовательно, имеющих различную первичную структуру, но образующих в разбавленных растворах одинаковые по размерам статистические клубки? Будут ли изменяться значения D при увеличении степени ассиметрии молекулярного клубка?

- Почему волокна и пленки на основе полимеров с более широким молекулярно-массовым распределением обладают меньшей прочностью, хотя степень ориентации структурных элементов в них может быть одинаковой?

- Какие химические реакции могут быть использованы для количественного определения содержания в полимере концевых NH2‒,  OH‒ и  COOH‒ групп?

- Полимер может образовывать межмолекулярные поперечные связи. Как можно это доказать методом седиментации?

- При добавлении в диметилфорамидный раствор полиакрилонитрила небольших количеств метилового спирта наблюдается снижение характеристической вязкости. Объясните причину этого явления.

- Глицин (аминоуксусная кислота)  в обычных условиях не способен к конденсации. Объясните вероятную причину этого явления.

- Рассчитайте содержание азота в модифицированном полиакрилонитриле, если 75% нитрильных групп гидролизовано до амидных.

- Напишите схему получения сульфата целлюлозы и рассчитайте содержание сульфогрупп и серы в моно-, ди- и тризамещенных продуктах. Объясните, почему происходят деструктивные процессы сульфата целлюлозы в присутствии воды.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Замышляева О.Г. Методы исследования современных полимерных материалов. Электронное учебное пособие. 2012 г. [Электроный ресурс]: http://www.unn.ru/books/met_files/Zamyshlyayeva2.pdf

2. Семчиков Ю.Д. Высокомолекулярные соединения. М.: Издательский центр "Академия", 2010. – 386 с.

3. Практикум по технологии переработки и испытаниям полимеров и композиционных материалов / А.Н. Садова, В.Г. Бортников, А.Е. Заикин и др. – М.: КолосС, 2011. – 191 с.

4. Практикум по химии и физике высокомолекулярных соединений /В.Ф. Куренков, Л. А. Бударина, А.Е. Заикин. – М.: КолосС, 2008. -395 с.

5. Технология переработки пластических масс и эластомеров в производстве полимерных пленочных материалов и искусственной кожи / Под ред. Г.П. Андриановой. В двух частях.  - М.: КолосС, 2008. – 367 с.

б) дополнительная литература:

- Семчиков Ю.Д., Жильцов С.Ф., Зайцев С.Д. Введение в химию полимеров. СПб: Изд-во Лань, 2012. – 224 с.

- Клесов А.А. Древесно-полимерные композиты. СПб.: Научные основы и технологии, 2010. – 736 с.

- Высокомолекулярные соединения: учебник и практикум для академического бакалавриата / М. С. Аржаков [и др.] ; под ред. А. Б. Зезина. [Электронный ресурс]. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 340 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/D70F2822-28CC-446A-A5E4-F38CEE702A7E

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (в соответствии с содержанием дисциплины)

1. https://www.allbeton.ru/upload/mediawiki/719/fiziko_khimicheskie-issledovaniya-polimerov-_sutyagin_.pdf

2.  http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/40652/1/978-5-7996-1746-2_2016.pdf

3.  http://chembaby.com/wp-content/uploads/2014/05/specprak.pdf

г) рекомендуемая литература

- Тагер А.А. Физико-химия полимеров. Издание 4-е. – М.: Научный мир, 2007. – 576 с.

- Холден Д., Крихельдорф Х.Р., Куирк Р.П. Термоэластопласты / Пер. с англ. 3-го издания под ред. Б.Л. Смирнова. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2011. – 720 с.

- Шах В. Справочное руководство по испытаниям пластмасс и анализу причин их разрушения / пер. с англ. Под ред. Малкина А.Я. – СПб.: Научные основы и технологии, 2009. – 732 с.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии на сайтах издательств «Юрайт» (http://www.urait.ru/) и электронных библиотечных системах ННГУ (http://www.lib.unn.ru/ebs.html), доступ к которым предоставлен студентам. Сайты издательств содержат произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонды библиотек сформированы с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов.

- Материально-техническое обеспечение дисциплины

Помещения представляют собой учебные аудитории (лекционные с вместимостью 200 человек и семинарские с вместимостью 20 человек) для проведения учебных занятий, предусмотренных программой. Лекционные аудитории (308 корп. 5, 328 корп. 2) оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: переносным мультимедийным проектором, ноутбуком и выходом в сеть Интернет, доской и мелом (для разбора частных вопросов и детализации теоретических аспектов дисциплины, а также решения практических задач). Аудитория для проведения семинарских занятий (131 корп. 5) также оснащена необходимым оборудованием: стационарным мультимедийным проектором, ноутбуком с выходом в сеть Интернет, доской и мелом.

Материально-техническое обеспечение лабораторного практикума - вытяжные шкафы; термостаты, ИК-спектрометр InfralumFT-801, тензостанция для изучения кинетики радикальной полимеризации до глубоких степеней превращения, гель-проникающий хроматограф Shimadzu, установка для изучения монослоев и пленок Ленгмюра-Блоджетт KSVMini, система водоподготовки «Осмос» для получения деионизованной воды, химическая посуда общего и специального назначения; сушильный шкаф; дистиллятор; технические и аналитические весы; химические реактивы.

| Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа |
| --- | --- | --- |
| Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: пр. Гагарина, 23, корп. 2, ауд. 328 | Комплект специализированной мебели, Доска для мела ДК 11 Э 3012 (3 элемента); технические средства: проекционный экран ScreenMedia Goldview настенный, переносной мультимедийный проектор, ноутбук Lenovo G770 | • Microsoft Windows 7 Home Basic OA CIS and GE, лицензия OEM • Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic Open 1 License No Level, лицензия №60411808, дата выдачи 24.05.2012 г. |
| Помещение для самостоятельной работы пр. Гагарина, 23, корп. 1, ауд. 205 | Комплект специализированной мебели, персональные компьютеры, имеется выход в интернет | • Microsoft Windows Professional 10, Лицензия № 67001233, дата выдачи 09.06.2016 г. • Microsoft Office MS Office Standard 2013; серверная лицензия MS SQL Server Лицензия № 65097676, дата выдачи 23.04.2015 г. |
| Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа пр. Гагарина, 23, корп. 5, ауд.308 | Комплект специализированной мебели; технические средства: переносной проекционный экран DRAPER DIPLOMAT 60x60 MW BlackCase, мультимедийный проектор BenQ MP-512 DLP, ноутбук Acer Extensa 5620Z T2390 | • Microsoft Windows XP Professional Russian Upgrade Academic Open No Level, Лицензия № 15988873, дата выдачи 15.01.2003 г. • Microsoft Office 2007 Russian Academic Open No Level Лицензия № 43178981, дата выдачи 12.12.2007 г. |
| Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа пр. Гагарина, 23, корп. 2, ауд. 131 | Комплект специализированной мебели; технические средства: переносной проекционный экран DRAPER DIPLOMAT 60x60 MW BlackCase, мультимедийный проектор QUADRA Н11100, ноутбук HP ProBook 4520s | • Microsoft Windows XP Professional Russian Upgrade Academic Open No Level, Лицензия № 15988873, дата выдачи 15.01.2003 г. • Microsoft Office 2007 Russian Academic Open No Level Лицензия № 43178981, дата выдачи 12.12.2007 г. |

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду (205 корп. 1).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по специальности  04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия».

Автор:

д.х.н.    		 ________________________ О.Г. Замышляева

Рецензент:

к.х.н., зав. лаб НИИ химии ННГУ_______________Е.А. Захарычев

Заведующий кафедрой

д.х.н.			    ________________________С.Д. Зайцев

Программа одобрена на заседании методической комиссии  химического факультета от __ мая 2020 года, протокол № __.