МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет

им. Н.И. Лобачевского»

Физический факультет

(факультет / институт / филиал)

УТВЕРЖДАЮ:

| И.о. декана |  | Малышев А.И. |
| --- | --- | --- |

| « |  | » |  |  | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рабочая программа дисциплины

Специальный физический практикум

(наименование дисциплины (модуля))

Уровень высшего образования

бакалавриат

(бакалавриат / магистратура / специалитет)

Направление подготовки / специальность

03.03.02 - Физика

(указывается код и наименование направления подготовки / специальности)

Направленность образовательной программы

Физика спроектированных материалов: металлы, сплавы, керамики

(указывается профиль / магистерская программа / специализация)

Квалификация (степень)

Бакалавр

(бакалавр / магистр / специалист)

Форма обучения

Очная

(очная / очно-заочная / заочная)

Год набора

2017

(для обучающихся какого года набора разработана Рабочая программа)

Нижний Новгород - 2017

- Место и цели дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Специальный физический практикум» входит в состав факультативной части ОПОП и преподается студентам 3го курса кафедры физического материаловедения физического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 5-м семестре.

Целями освоения дисциплины являются:

Целью дисциплины является знакомство студентов с основными методами и подходами физического материаловедения, а также с основными и новейшими технологиями получения и обработки материалов (металлов, сплавов, керамик), в том числе – использующимися на кафедре физического материаловедения ННГУ и в Отделе «Физики металлов» НИФТИ ННГУ (аддитивные технологии, методы высокоскоростного спекания керамик, методы интенсивного пластического деформирования, методы литья и др.). Дисциплина направлена на формирование у обучающегося представлений о месте Наук о материалах среди других дисциплин, а также о междисциплинарном характере физического материаловедения. По окончанию дисциплины следует распределение обучающихся по базам практик (научно-исследовательской работы).

Конкретными задачами дисциплины «Специальный физический практикум» являются:

- Рассмотрение Физического материаловедения (Materials Science & Engineering) как современной междисциплинарной науки.

- Получение первичных навыков (первичного опыта) самостоятельной постановки сложных исследовательских задач и их критического анализа.

- Получение первичных навыков работы с современным исследовательским оборудованием в области материаловедения.

- Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников)

| Формируемые компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций |
| --- | --- |
| ОК-7 | Знать З1: Знать содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач. Уметь У1: Уметь планировать процесс развития профессионального мастерства и повышения уровня квалификации, в том числе уметь определять цели и последовательность действий, необходимых для достижения поставленных задач. У2: Уметь воспринимать и интерпретировать профессиональные тексты на русском и иностранном языке. Владеть навыками (иметь опыт) В1: Владеть приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач, а также технологиями приобретения, использования и обновления профессиональных знаний, и иметь опыт их использования. |
| ОПК-1 | Знать З1: Знать основные разделы Науки о материалах (Materials Science & Engineering). З2: Знать основное технологические возможности современных методов получения и исследования материалов Materials Science & Engineering. Уметь У1: Уметь использовать при решении профессиональных задач (включая задачи личностного роста) базовые естественно-научные знания в области различных разделов физики. У2: Уметь применять полученные теоретические знания для самостоятельного освоения специальных разделов естественнонаучных дисциплин, необходимых в профессиональной деятельности. Владеть навыками (иметь опыт) В1: Владеть навыками синтеза знаний из различных областей естественных наук для решения поставленных профессиональных задач. В2: Владеть навыками работы с учебной литературой, основной терминологией и понятийным аппаратом базовых естественнонаучных дисциплин. |
| ОПК-8 | Знать З1: Знать основные перспективные направления развития Науки о материалах как современной междисциплинарной науки. Уметь У1: Уметь выстраивать и реализовывать перспективные линии (направления) собственного интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального саморазвития с учетом знаний, полученных при освоении данной дисциплины. Владеть навыками (иметь опыт) В1: Владеть первичными навыками самоконтроля и рефлексии, в том числе – при решении профессиональных задач связанных с приобретением и использованием новых профессиональных знаний в рассматриваемой области. |

- Структура и содержание дисциплины

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, всего 108 часов, из которых 72 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (72 часа семинарские и практические занятия, а также лабораторные работы), 36 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.

Содержание дисциплины

| Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля), форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) | Всего (часы) | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из них | Самостоятельная работа обучающегося, часы |
|  |  | Занятия лекционного типа | Занятия семинарского типа | Занятия лабораторного типа | Консультации | Всего |  |
|  | Очная | Очно-заочная | Заочная | Очная | Очно-заочная | Заочная | Очная | Очно-заочная | Заочная | Очная | Очно-заочная | Заочная | Очная | Очно-заочная | Заочная | Очная | Очно-заочная | Заочная | Очная | Очно-заочная | Заочная |
| Становление современного материаловедения (Materials Science and Engineering (MSE)). Язык современного материаловедения | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 37 | - | - |
| Современные достижения Науки о материалах. | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 37 | - | - |
| Язык, границы применимости и проблемы физики, химии и механики твердого тела в MSE. | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 37 | - | - |
| Подходы к описанию междисциплинарных проблем в MSE на стыке физики, механики и химии материалов. | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 37 | - | - |
| Промежуточная аттестация: Зачет |
| Итого | 216 |  |  | - |  | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | 68 |  |  | 148 |  |  |

Тема 1. Становление современного материаловедения (Materials Science and Engineering (MSE)). Язык современного материаловедения. Предмет изучения и основные концепции современного материаловедения. Краткая история науки материаловедение. Обзор основных задач, решаемых с помощью методов MSE. Язык карт инженерных, технологических и эксплуатационных свойств.

Тема 2. Современные достижения Науки о материалах. Современные технологии и методы проектирования материалов. Аддитивные технологии как новый способ проектирования материалов. Концепция многоуровневого дизайна материалов.

Тема 3. Язык, границы применимости и проблемы физики твердого тела в MSE. Базовые понятия и методы физики твердого тела, химии твердого тела и механики твердого тела, используемые в современном материаловедении. Место физики, химии и механики твердого тела в MSE. Проблемы применения языка и методов физики, химии и механики твердого тела при решении актуальных задач современного материаловедения.

Тема 4. Подходы к описанию междисциплинарных проблем в MSE на стыке физики, механики и химии материалов. Проблема языка современного материаловедения. Подходы к решению  междисциплинарных проблем в MSE.

- Образовательные технологии

На практических занятиях используются активные и интерактивные формы проведения занятий (мозговой штурм, метод кейсов, эвристическая беседа и др.) Предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающегося: в читальном зале библиотеки, в учебных кабинетах (лабораториях) и в домашних условиях, с доступом к лабораторному оборудованию, приборам, базам данных, к ресурсам Интернет). Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия.

- Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студентов включает активное изучение учебно-методического материала, основной и вспомогательной учебной литературы.

Основной целью самостоятельной работы является освоение материала дисциплины, а также решение задач, заданных преподавателем для самостоятельного разбора.

Для проведения самостоятельной работы обучающимся предоставляются доступ к компьютерной технике, а также библиотечным фондам.

- Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине, включающий:

6.1 	Перечень компетенций, включая указание результатов обучения (знаний, умений, владений) приведен в п.2 настоящей Рабочей программы дисциплины.

Карты компетенций, в формировании которых участвует данная дисциплина, приведены в Приложении 2 к ОПОП.

  - Описание шкал оценивания.

Зачет-незачет (зачет с оценкой) по результатам освоения дисциплины выставляется на основании проверки рефератов (всего 2 шт.) по заданным разделам дисциплины на основании следующих критериев, требования к которым определены приказом ректора ННГУ №229-ОД от 10 октября 2002 г., а также рекомендации учебно-методической комиссии физического факультета (см. источник [1] в п.6.5 программы дисциплины):

| Оценка | Критерий выставления |
| --- | --- |
| Превосходно | Отличная подготовка. Студент самостоятельно решает задачу, отвечает полностью на вопросы билета и дополнительные вопросы (задания), выходящие за рамки изученного объема курса и изученных алгоритмов и подходов, проявляя инициативу и творческое мышление. |
| Отлично | Отличная подготовка. Студент отвечает полностью на вопросы билета, самостоятельно решает задачу в рамках изученных алгоритмов и подходов. При ответе на вопросы допускаются незначительные неточности. |
| Очень хорошо | Хорошая подготовка. Студент показывает хороший уровень знания вопросов билета, самостоятельно решает задачу и отвечает на вопросы (задания) преподавателя с небольшими неточностями. |
| Хорошо | Хорошая подготовка. Студент показывает средний уровень знания вопросов билета, решает задачу с наводящими вопросами преподавателя и отвечает на некоторые дополнительные вопросы преподавателя (в рамках билета). |
| Удовлетворительно | Удовлетворительная подготовка. Студент показывает удовлетворительное знание вопросов билета и знание базовых понятий, может решить типовую задачу с помощью преподавателя. |
| Неудовлетворительно | Студент показывает неудовлетворительное знание основ курса и базовых понятий. Задача не решена. Необходима дополнительная подготовка для успешного прохождения испытания. |
| Плохо | Подготовка совершенно недостаточна. Последующая пересдача возможна только с комиссией. |

При проверке реферата и ответе на дополнительные вопросы к нему оценивается:

- степень владения программным материалом;

- степень понимания сущности рассматриваемых процессов и явлений;

- уровень знания основных положений дисциплины;

- умение критически осмысливать проблему;

- умение применять концептуальный аппарат при анализе актуальных проблем;

- умение формулировать тезисы и аргументы;

- степень правильности ответов на поставленные вопросы;

  - Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине, характеризующих этапы формирования компетенций.

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии:

- индивидуальное собеседование (текущий контроль, промежуточная аттестация);

Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие процедуры и технологии:

- индивидуальная или групповая дискуссия с преподавателем при обсуждении возможных вариантов решения поставленных задач (текущий контроль);

Для оценивания результатов обучения в виде владений (оценка навыков) используются следующие процедуры и технологии:

- реферат.

Критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций приведены в п.2.1 Фонда оценочных средств рабочей программы дисциплины «Специальный физический практикум».

  - Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций и (или) для итогового контроля сформированности компетенции.

Типовые контрольные задания для текущего контроля сформированности компетенций приведены в п.3 Фонда оценочных средств дисциплины «Специальный физический практикум».

  - Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.

[1] Морозов О.А., Солдатов Е.А., Чупрунов Е.В. «О примени семибалльной системы оценки уровня знаний студентов на физическом факультете // Вестник ННГУ. Серия «Инновации в образовании». 2005, Выпуск 1(6), с. 105-111.

[2] Приказ ректора ННГУ №229-ОД от 10 октября 2002 г. о введении семибалльной системы оценивания в ННГУ.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература

- Кан Р.У. Становление материаловедения. Н.Новгород: изд-во Нижегородского госуниверситета, 2011. – 618 с.

- Г. Дж. Фрост, М.Ф. Эшби Карты механизмов деформации. Челябинск: Металлургия, 1989. – 328 с.

- Эшби М., Джонс Д. Конструкционные материалы. Полный курс / пер. с англ. – М.: Интеллект, 2010. – 672 с.

- Инженерные свойства материалов. Многоцелевая оптимизация при конструировании и выборе материалов. Учебное пособие / пер. с анг. Под ред В.Н. Чувильдеева. Н.Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2005. – 52 с.

б) дополнительная литература

- Физическое материаловедение: учебник для вузов : в 7 т.  / Под общей ред. Б.А. Калина/ Том 1. Физика твердого тела / Г.Н. Елманов, А.Г. Залужный, В.И. Скрытный, Е.А. Смирнов, Ю.А. Перлович, В.Н. Яльцев. – М.:НИЯУ МИФИ, 2012. – 764с.

- Физическое материаловедение: Учебник для вузов: в 7 т. / Под общей ред. Б.А. Калина / –  Том 2. Основы материаловедения / Г.Н. Елманов, Б.А. Калин, С.А. Кохтев, В.В. Нечаев, А.А. Полянский, Е.А. Смирнов, В.И. Стаценко. – М.:НИЯУ МИФИ, 2012. – 604 с.

- Физическое материаловедение: Учебник для вузов: В 7 т. / Под общей ред. Б.А. Калина/ – Том 3. Методы исследования структурно-фазового состояния материалов / Н.В. Волков, В.И. Скрытный, В.П. Филиппов, В.Н. Яльцев. – М.:НИЯУ МИФИ, 2012. – 800 с.

- Физическое материаловедение: Учебник для вузов: В 7 т. / Под общей ред. Б.А. Калина / – Том 4. Радиационная физика твердого тела. Компьютерное моделирование  М.Г. Ганченкова, Е.Г. Григорьев, Б.А. Калин, Г.И. Соловьев, А.Л. Удовский, В.Л. Якушин. – М.:НИЯУ МИФИ, 2012. – 624 с.

- Физическое материаловедение: Учебник для вузов: В 7 т. /Под общей ред. Б.А. Калина/ – Том 5. Материалы с заданными свойствами М.И. Алымов, М.А. Бурлакова, Г.Н. Елманов, Б.А. Калин, А.Н. Калашников, В.В. Нечаев, А.А. Полянский, А.Н. Сучков, И.И. Чернов, Я.И. Штромбах, А.В. Шульга. – М.:НИЯУ МИФИ, 2012. – 700 с.

- Суздалев И.П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов. – М.: КомКнига, 2006. – 592 с.

- Рыжонков Д.И., Лёвина В.В., Дзидзигури Э.Л. Наноматериалы; учебное пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 365 с.

- Андриевский Р.А. Основы наноструктурного материаловедения. Возможности и проблемы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 252 с.

- A.M.K. Esawi, M.F. Ashby. Computer-based selection of joining processes. Methods, software and case studies / Materials and Design. – 2004. – Vol. 25. – P. 555–564. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261306904000585

- A.M.K. Esawi, M.F. Ashby. Сost estimates to guide pre-selection of processes / Materials & Design. – 2003. – Vol. 24, № 8. – P. 605–616. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261306903001365

- M.F. Ashby, Y.J.M. Bréchet, D. Cebon, L. Salvo. Selection strategies for materials and processes processes / Materials & Design. – 2004. – Vol. 25, №1. – P. 51–67. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261306903001596

- E.M.A. Maine, M.F. Ashby. An investment methodology for materials / Materials & Design. – 2002. – Vol. 23, № 3. – P. 297–306. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261306901000553

- K.W Johnson, P.M Langdon, M.F Ashby. Grouping materials and processes for the designer: an application of cluster analysis / Materials & Design. – 2002. – Vol. 23, №  1. – P. 1–10. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261306901000358

- M.F. Ashby, Y.J.M. Bréchet. Designing hybrid materials, / Acta Materialia. – 2003. – Vol. 51, № 19. – P. 5801–5821. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645403004415

- P. W. R. Beaumont, H.Sekine. Physical Modelling of Engineering Problems of Composites and Structures / Applied Composite Materials. – 2000. – Vol. 7, №1. – P.13-37. http://link.springer.com/article/10.1023/A%3A1008925315042

- T.G. Langdon, F.A. Mohamed. A simple method of constructing an Ashby-type deformation mechanism map / Journal of Materials Science. – 1978. – Vol.13, №6. – P. 1282–1290. http://link.springer.com/article/10.1007/BF00544735

- T. C. Chang, C. H. Popelar, G. H. Staab. A damage model for creep crack growth / International Journal of Fracture. – 1986. – Vol.32, №3. – P. 157–168. http://link.springer.com/article/10.1007/BF00018350

- S. B. Bhaduri. Science and technology of ceramic foams / Advanced Performance Materials. – 1994. – Vol. 1, № 3. – P. 205– 220. http://link.springer.com/article/10.1007/BF00711203

- C. Könke. Damage evolution in ductile materials: from micro- to macro-damage / Computational Mechanics. – 1995. – Vol. 15, № 6. – P. 497–510. http://link.springer.com/article/10.1007/BF00350263

- G. Castillo, H. Wargnier, M. Danis, Y. Brechet. Determination of Materials Selection Performance Indices Through the Combination of Numerical Modeling and Optimization Methods / Advanced Engineering Materials. – 2009. – Vol. 11, № 11. – P. 938–944. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adem.200900159/pdf

- P. Sirisalee, M. F. Ashby, G. T. Parks, P. J. Clarkson. Multi-Criteria Material Selection of Monolithic and Multi-Materials in Engineering Design / Advanced Engineering Materials. – 2006. – Vol.8,  № 1-2. – P. 48–56. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adem.200500196/pdf

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

- http://www.lib.unn.ru/ - сайт Фундаментальной библиотеки ННГУ.

- http://www.unn.ru/books/ - фонд образовательных электронных ресурсов ННГУ.

- https://biblio-online.ru/ - сайт электронной библиотеки «Юрайт», содержащий в открытом доступе книги по отдельным разделам дисциплины.

- https://e.lanbook.com – сайт электронно-библиотечной системы «ЛАНЬ», содержащий в открытом доступе книги по отдельным разделам дисциплины.

- http://www.sciencedirect.com – сайт международного издательства «Elsiveir», публикующего статьи и монографии по актуальным направлениям физики конденсированного состояния и физического материаловедения, совпадающим с тематикой отдельных разделов преподаваемой дисциплины.

- http://elibrary.ru/defaultx.asp - российская научная электронная библиотека «Elibrary», публикующая статьи, тематика которых совпадает с тематикой отдельных разделов преподаваемой дисциплины.

- http://znanium.com – сайт электронно-библиотечной системы «Znanium.com», содержащий книги по отдельным разделам дисциплины.

- http://eqworld.ipmnet.ru/ - сайт электронной библиотеки EqWord, содержащий книги по отдельным разделам дисциплины.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Библиотечные залы и компьютерные классы ННГУ и НИФТИ ННГУ, обеспечивающие доступ к Интернет – ресурсам. Для чтения лекций со стороны физического факультета и НИФТИ ННГУ предоставляются аудитории с презентационным оборудованием.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и ОПОП ВО по направлению 03.03.02 «Физика», профиля «Физика спроектированных материалов: металлы, сплавы, керамики».

Авторы д.ф.-м.н., проф. Чувильдеев В.Н., д.ф.-м.н., доцент Нохрин А.В.

Рецензенты:

Заведующий кафедрой: д.ф.-м.н., проф. Чувильдеев В.Н.

Программа одобрена на заседании методической комиссии физического факультета

от ___________ года, протокол № ________.